Přednosti systému K-KONTROL

Za hlavní výhody K-KONTROL® systému lze označit:

· 
energetický vysoce účinný

· nízká prostupnost vzduchu konstrukcí panelu K-KONTROL® systém zamezuje kolísání teplot v konstrukci, hodnota tepelného odporu konstrukce (R) je velice stálá

· vlhkost vzduchu v budovách neovlivňuje hodnotu tepelného odporu konstrukce v obvodovém plášti z panelu

· K-KONTROL®systém nejsou otvory a dutiny, a proto nedochází ke ztrátovému úniku tepla (nebo klimatizovaného vzduchu) současně nedochází ani k vertikálnímu pohybu vzduchu uvnitř konstrukce (příkladem porovnání je izolace ze skelné nebo minerální vaty nebo sypkých hmot).

· K-KONTROL® systém má v poměru k ploše konstrukce malé množství spojů, a tím vzniká méně tepelných mostů, než ve srovnání s jinými systémy dřevěných nebo ocelových konstrukcí a stavbami budovanými z betonových, cihelných apod. tvárnic.

· K-KONTROL® systém je odolný vůči napadení hlodavci a hmyzem (pro zvířata je pěnová hmota nestravitelná).

K-KONTROL® systém součastně reaguje na problémy spojené s otázkami životního prostředí:

· 
materiály pro výrobu K-KONTROL® systému neobsahují CFC, HCFC, HFC nebo formaldehydy.

· dřevěný plášť z desek OSB je regenerovatelný pro zpracování nových dřevotřískových desek

· jádro panelu K-KONTROL® z polystyrenu (EPS) lze recyklovat

· jádro panelu K-KONTROL® je inertní, nemá výživnou hodnotu a je neměnné (není aktivní) neprodukuje nežádoucí plyny ani žádná vyluhovadla.

· jádro z EPS se nerozkládá ani nerozpadá, je bezpečné pro skládky odpadu a zemní navážky

Vlastnosti

Základní vlastnosti jednotlivých typů panelů jsou specifikovány v níže uvedených tabulkách.

Fyzikální vlastnosti panelů K-KONTROL®
	K-KONTROL® panel
	T
	
	120
	170
	210
	230
	270
	330

	Veličina
	
	Jednotka
	Hodnota

	Tloušťka pláště OSB
	TO
	mm
	2 x 15

	Tloušťka jádra EPS
	TE
	mm
	90
	140
	180
	200
	240
	300

	Hmotnost
	m
	kg/m2
	22,0
	22,9
	23,6
	24,0
	24,7
	25,8

	Tepelný odpor
	R
	m2.K/W
	2,486
	3,736
	4,736
	5,236
	6,236
	7,736

	Součinitel prostupu tepla
	U
	W/m2.K
	0,377
	0,256
	0,204
	0,185
	0,156
	0,126

	Difúzní odpur
	Rd
	x 10-9 m/s
	76,81
	90,09
	100,71
	106,02
	116,65
	132,59


Fyzikální vlastnosti základních komponent panelů K-KONTROL®
	Veličina
	
	Jednotka
	OSB plášť
	PU lepidlo
	EPS jádro

	Měrná hmotnost
	r
	kg/m3
	680
	1200
	20

	Měrná tepelná kapacita
	c
	J/kg.K
	800
	600
	1270

	Součinitel tepelné vodivosti
	l
	W/m.K
	0,130
	0,200
	0,040

	Faktor difúzního odporu
	m
	-
	250
	2460
	50


Požární odolnost konstrukcí ze stavebního systému K-KONTROL®
	Zkoušená konstrukce
	Typ konstrukce
	Odolnost
	Protokol

	Stěny z panelů K-KONTROL®
	Nosná vnitřní konstrukce bez obkladu **)
	REI 15
	TZÚS č.j. PKO-05-169/AO 204

	
	Nosná vnitřní konstrukce s obkladem **)
	REI 30; EI 45
	

	
	Nosná obvodové konstrukce s obkladem **)
	Vnitřní strana
	REW 45
	

	
	
	Vnější strana
	REI 30
	

	Strop z panelů K-KONTROL®
	Nosná stropní konstrukce s obkladem **)
	REI 30
	TZÚS č.j. PKO-05-170/AO 209

	Střecha z panelů 
K-KONTROL®
	Nosná střešní konstrukce s obkladem **)
	REI 30
	


**) Detailní informace o požárních odolnostech a skladbách zkoušených konstrukcí jsou uvedeny v protokolech o požární odolnosti, které budou zaslány na vyžádání.

Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí ze systému K-KONTROL®
	Zkoušená konstrukce
	Typ konstrukce
	Tloušťka
	Vážená neprůzvučnost

	Neopláštěná nosná stěna K-KONTROL®
	Panel K-KONTROL® 170
	170 mm
	Rw 30 dB

	Vnitřní opláštěná stěna K-KONTROL®
	Sádrokartonová deska 12,5 mm
	195 mm
	Rw 37 dB

	
	Panel K-KONTROL® 170
	
	

	
	Sádrokartonová deska 12,5 mm
	
	

	Vnitřní dvojitě opláštěná stěna K-KONTROL®
	2x Sádrokartonová deska 12,5 mm
	220 mm
	Rw 41 dB

	
	Panel K-KONTROL® 170
	
	

	
	2x Sádrokartonová deska 12,5 mm
	
	

	Vnější obvodová stěna K-KONTROL®
	Sádrokartonová deska 12,5 mm
	238 mm
	Rw 38 dB

	
	Panel K-KONTROL® 170
	
	

	
	Fasádní zateplovací systém EPS ETICS 50 mm
	
	


Detailní informace o vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí ze systému K-KONTROL® jsou uvedeny v protokolu o zkoušce č. 215/04 CSI podle ČSN EN ISO 140-3, který bude poskytnut na vyžádání.

